ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОДУКТА

ОКСИД АЛЮМИНИЯ ALO-B15

Свойства				Значение		Ед.		В соответствии с

Al2O3					min. 91		% 		ICP/OES

SiO2 					max. 0,03 		% 		ICP/OES

Fe2O3 				max. 0,03		% 		ICP/OES

Na2O 					max. 0,4		% 		ICP/OES

ППП (20-1000°C) 			max. 8			% 		ISO 806

Альфа-Al2O3-содержание 		max. 5 		% 		XRD

Насыпная плотность		900 – 1100 		kg/m3		ISO 903

Удельная поверхность (BET) 	130 – 180		m²/g 		DIN ISO 9277

D50					max. 85 		µm		Лазерная гранулометрия