ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОДУКТА

ОКСИД АЛЮМИНИЯ ALO-BN-2S

Свойства				Значение		Ед.		В соответствии с

Al2O3					min. 99,5 		% 		ICP/OES

SiO2 					max. 0,04 		% 		ICP/OES

Fe2O3 				max. 0,04 		% 		ICP/OES

Na2O 					max. 0,3 		% 		ICP/OES

CaO					max. 0,03		% 		ICP/OES

Удельная поверхность (BET) 	6 – 16	 		m²/g 		DIN ISO 9277

D50					2,3 – 3,5		µm		Лазерная гранулометрия

> 20 µm				max. 3 		%		Лазерная гранулометрия