ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОДУКТА

ОКСИД АЛЮМИНИЯ ALO-EL-2S

Свойства				Значение		Ед.		В соответствии с

Al2O3					min. 99,6 		% 		ICP/OES

SiO2 					max. 0,05 		% 		ICP/OES

Fe2O3 				max. 0,05 		% 		ICP/OES

Na2O 					max. 0,1 		% 		ICP/OES

CaO					max. 0,04		% 		ICP/OES

Удельная поверхность (BET) 	1,5 – 3,0 		m²/g 		DIN ISO 9277

D50					1,7 – 2,5		µm		Лазерная гранулометрия

D90					4 – 7 			µm		Лазерная гранулометрия

Плотность до спек. / 100МРа	2,4			g/cm3

Плотность после спек. 1600°С	3,3			g/cm3