ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОДУКТА

ОКСИД АЛЮМИНИЯ ALO-Ex30

Свойства				Значение		Ед.		В соответствии с

Al2O3					min. 98,6		% 		ICP/OES

SiO2 					max. 0,03 		% 		ICP/OES

Fe2O3 				max. 0,05		% 		ICP/OES

Na2O 					max. 0,5		% 		ICP/OES

ППП (20-1000°C) 			max. 1			% 		ISO 806

Альфа-Al2O3-содержание 		max. 20 – 70		% 		XRD

D50					max. 45 – 85		µm		Лазерная гранулометрия