ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОДУКТА

ОКСИД АЛЮМИНИЯ ALO-Ex32

Свойства				Значение		Ед.		В соответствии с

Al2O3					min. 99,3		% 		ICP/OES

SiO2 					max. 0,015 		% 		ICP/OES

Fe2O3 				max. 0,025		% 		ICP/OES

Na2O 					max. 0,3 		% 		ICP/OES

CaO					max. 0,03		% 		ICP/OES

ППП (20-1000°C) 			max. 0,5		% 		ISO 806

Альфа-Al2O3-содержание 		45 – 70 		% 		XRD

Удельная поверхность (BET) 	12 – 30 		m²/g 		DIN ISO 9277

D50					45 – 85 		µm		Лазерная гранулометрия