ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОДУКТА

ОКСИД АЛЮМИНИЯ ALO-Ex35 LS

Свойства				Значение		Ед.		В соответствии с

Al2O3					min. 99,5 		% 		ICP/OES

SiO2 					max. 0,05 		% 		ICP/OES

Fe2O3 				max. 0,05 		% 		ICP/OES

Na2O 					max. 0,1		% 		ICP/OES

CaO					max. 0,03		% 		ICP/OES

ППП (20-1000°C) 			max. 0,2 		% 		ISO 806

Альфа-Al2O3-содержание 		approx. 98		% 		XRD

Первичный размер кристалла	2,0 – 6,0 		µm 		DIN EN ISO 787 -10

Удельная поверхность (BET) 	max. 0,7 		m²/g 		DIN ISO 9277

D50					max. 70		µm		Лазерная гранулометрия