ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОДУКТА

ОКСИД АЛЮМИНИЯ ALO-GB1-K

Свойства				Значение		Ед.		В соответствии с

Al2O3					min. 99,5 		% 		ICP/OES

SiO2 					max. 0,03 		% 		ICP/OES

Fe2O3 				max. 0,03 		% 		ICP/OES

Na2O 					max. 0,3 		% 		ICP/OES

CaO					max. 0,03		% 		ICP/OES

ППП (20-1000°C) 			max. 0,2 		% 		ISO 806

Альфа-Al2O3-содержание 		approx. 98		% 		XRD

Первичный размер кристалла	1,3 – 2,5 		µm 		DIN EN ISO 787 -10

Удельная поверхность (BET) 	0,6 – 1,0 		m²/g 		DIN ISO 9277

D50					max. 75		µm		Лазерная гранулометрия