ГИДРОКСИД АЛЮМИНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

| Химические и физические свойства |  | Значение | В соответствии с |
| --- | --- | --- | --- |
| Влажность (20°C - 105°C) | % | 7,0 ± 2,0 | ISO 806 |
| Al2O3 | % | 60,5 ± 1,5 | Dif. |
| SiO2 | % | 0,006 ± 0,002 | XRF* |
| Fe2O3 | % | 0,009 ± 0,004 | XRF* |
| TiO2 | % | 0,002 ± 0,001 | XRF* |
| CaO | % | 0,004 ± 0,003 | XRF* |
| Na2O | % | 0,21 ± 0,04 | XRF* |
| ППП (105°C - 1,000°C) | % | 34,6 | ISO 806* |
| Гранулометрия |  |  |  |
| < 45 µm | % | typ. 4,0 =10 | ISO 13320-1* |