ОКСИД АЛЮМИНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

| Химические и физические свойства |  | Значение | В соответствии с |
| --- | --- | --- | --- |
| Al2O3 | % | 98,5 ± 0,5 | Dif. |
| SiO2 | % | 0,008 ± 0,004 | XRF |
| Fe2O3 | % | 0,014 ± 0,006 | XRF |
| TiO2 | % | 0,002 ± 0,001 | XRF |
| CaO | % | 0,005 ± 0,005 | XRF |
| Na2O | % | 0,32 ± 0,06 | XRF |
| ППП* (300°C - 1,000°C) | % | =1,0 | ISO 806 |
| Насыпная плотность | кг/м3 | 970 ± 25 | ISO 903 |
| Угол ест. откоса | ° | 34 ± 2 | ISO 902 |
| Удельная поверхность BET | м2/г | 75 ± 8 | ISO 9277 |
| Гранулометрия |  |  |  |
| < 45 µm | % | typ. 8 = 15 | ISO 13320-1 |