ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОДУКТА

APYMAG®

APYMAG®

30		40		60		80

Mg(OH)2			   %				        90 – 93

Fe2O3 			   %					0,5

CaO 				   %					  3

ППП (105-1000°C) 		   %					 31

Влажность (20-105°C) 	   %					0,5

Средний размер зерна 	   µm		12		 5		3,5		 3

Удельная поверхность 	   m2/g	 	 3		 4		 6		 8