ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОДУКТА

APYRAL®

APYRAL® 1-33		APYRAL® 40-120

Al(OH)3				% 		99,7				99,5

SiO2 					% 		0,01				0,01

Fe2O3 				% 		0,01				0,01

Na2O 					% 		0,2				0,4

ППП (105-1000°C) 			% 		34,6				34,6

Удельная плотность 		g/cm³ 		2,4				2,4

Структура кристалла	 			гиббсит			гиббсит