ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОДУКТА

APYRAL®

APYRAL® 40VS1		APYRAL® 60VS1

Al(OH)3				% 		98,5				98,5

SiO2 					% 		0,3				0,3

Fe2O3 				% 		0,01				0,01

Na2O 					% 		0,2				0,4

ППП (105-1000°C) 			% 		35				35

Удельная плотность 		g/cm³ 		2,4				2,4

Средний размер зерна	 	µm		1,5				1,3

Удельная поверхность		m2/g		3,5				6

Высокие качества и характеристики APYRAL® 40VS1 и APYRAL® 60VS1 завершают ряд продуктов APYRAL® для узкоспециализированных областей применения. Например, прекрасное сопротивление действию блуждающего тока в электронике и чрезвычайно низкое водопоглощение негалогенных, не распространяющих горение полимеров в кабельной заливочной массе, где необходимы модифицированные винил-силаном продукты APYRAL®.