ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОДУКТА

APYRAL®

|  | Средний размер зерна [µm] | Удельная поверхность ВЕТ [m2/g] | Насыпная плотность [kg/m3] | Влажность [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандартные продукты |  |  |  |  |
| APYRAL® 1E | 50 | 0,2 | 1000 | 0,05 |
| Морфологически модифицированные продукты |  |  |  |  |
| APYRAL® 2E | 20 | 0,5 | 950 | 0,1 |
| APYRAL® 3 | 16 | 0,6 | 900 | 0,1 |
| APYRAL® 4 | 12 | 0,7 | 750 | 0,1 |
| Измельченные продукты |  |  |  |  |
| APYRAL® 8 | 15 | 1,3 | 750 | 0,1 |
| APYRAL® 15 | 12 | 1,7 | 600 | 0,2 |
| Измельченные, оптимизированные по вязкости продукты |  |  |  |  |
| APYRAL® 16 | 16 | 1,8 | 750 | 0,1 |
| APYRAL® 24 | 8 | 2,5 | 650 | 0,15 |
| APYRAL® 32 | 7 | 3,0 | 640 | 0,15 |
| APYRAL® 20Х | 8 | 1,2 | 550 | 0,1 |
| APYRAL® 30Х | 7 | 1,5 | 500 | 0,1 |
| Оптимизированные продукты |  |  |  |  |
| APYRAL® 22 | 12 | 2,0 | 600 | 0,15 |
| APYRAL® 33 | 6 | 3,0 | 550 | 0,15 |
| Свежеосажденные продукты |  |  |  |  |
| APYRAL® 40 CD | 1,5 | 3,5 | 400 | 0,2 |
| APYRAL® 60 D | 1,0 | 6 | 350 | 0,3 |
| APYRAL® 60 CD | 1,0 | 6 | 300 | 0,3 |
| APYRAL® 120 E | 0,9 | 11 | 200 | 0,5 |
| APYRAL® 200 SM | 0,3 | 20 | 220 | 0,5 |