ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

КЕРАМИЧЕСКИЕ МАССЫ БЕЗ СВЯЗУЮЩИХ КОМПОНЕНТОВ

Химический состав				Ед.		NM9212B		NM9622B		NM9915B		NM9922B

Al2O3  						% 		92			96			99,7			99,7

Na2O 							% 		0,1			0,1			0,1			0,1

Физические свойства

Средний первичный размер частиц		µm		2			2			bimodal		< 1

Средний диаметр зерна				µm		190-250		170-230		160-220		180-220

Влажность						%		max. 0,5		max. 0,5		max. 0,5		max. 0,5

Технологические свойства

Температура спекания 				С°		1580			1650			1720			1600

Время выдержки					h		1			1			2			2

Интервал спекания					С°		1550-1700		1600-1700		1650-1750		1550-1700

Плотность после спекания				g/cm³		3,65 – 3,70		3,74 – 3,80		3,86 – 3,94		3,86 – 3,92