ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

КЕРАМИЧЕСКИЕ МАССЫ, ГОТОВЫЕ К ПРЕССОВАНИЮ

Химический состав			Ед.		NM9212E	NM9212F	NM9510F	NM9620	NM9620F	NM9622	NM9634F

Al2O3  					% 		92		92		95		96		96		96		96

Na2O 						% 		0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		0,1		0,1

Физические свойства

Средний первичный размер частиц	µm		2		2		2		2		2		2		2

Средний диаметр зерна			µm		180-230	130-180	70-120		180-230	80-120		180-230	70-120

Насыпная плотность 			kg/m³ 		1250-1350	1200-1300	1200-1350	1250-1350	1150-1250	1250-1350	1200-1350

Влажность					%		0,2 – 0,5	0,2 – 0,5	0,1 – 0,4	0,1 – 0,3	0,2 – 0,5	0,2 – 0,5	0,2 – 0,4

П.П.П.						%		6,0		6,5		5,6		4,0		4,0		4,0		3,7

Технологические свойства

Температура спекания 			С°		1580		1580		1620		1620		1620		1650		1620

Время выдержки				h		2		2		1		1		1		1		1

Интервал спекания				С°		1550-1700	1550-1700	1550-1650	1580-1700	1580-1700	1600-1700	1580-1680

Плотность после спекания			g/cm³		3,65 – 3,70	3,65 – 3,75	3,70 – 3,75	3,70 – 3,75	3,70 – 3,80	3,75 – 3,80	3,75 – 3,80

Линейная усадка				%		15,0 – 16,0	15,5 – 16,5	15,0 – 16,0	15,0 – 16,0	14,0 – 15,0	15,0 – 16,0	14,0 – 15,0

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

КЕРАМИЧЕСКИЕ МАССЫ, ГОТОВЫЕ К ПРЕССОВАНИЮ

Химический состав				Ед.		NM9816		NM9916F		NM9922		NM9922I

Al2O3  						% 		98			99,6			99,7			99,7

Na2O 							% 		0,1			0,1			0,1			0,1

Физические свойства

Средний первичный размер частиц		µm		2			< 1			< 1			< 1

Средний диаметр зерна				µm		180-230		80-120			160-200		50-80

Насыпная плотность 				kg/m³ 		1250-1350		1100-1200		1150-1250		1000-1100

Влажность						%		0,2 – 0,5		0,2 – 0,5		0,2 – 0,5		0,1 – 0,3

П.П.П.							%		4,5			5,0			3,0			4,5

Технологические свойства

Температура спекания 				С°		1650			1620			1600			1600

Время выдержки					h		2			2			2			2

Интервал спекания					С°		1600-1700		1600-1700		1550-1700		1550-1700

Плотность после спекания				g/cm³		3,78 – 3,85		3,88 – 3,92		3,88 – 3,92		3,88 – 3,92

Линейная усадка					%		17,0 – 16,0		17,0 – 18,0		17,0 – 18,0		17,0 – 18,0