ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОДУКТА

ОКСИД АЛЮМИНИЯ NO 103

Свойства				Значение		Ед.		В соответствии с

Al2O3 *)				min. 99,5 		% 		ICP/OES

SiO2 					max. 0,04 		% 		ICP/OES

Fe2O3 				max. 0,03 		% 		ICP/OES

Na2O 					max. 0,4 		% 		ICP/OES

ППП (20-1000°C) 			max. 1,0		% 		ISO 806

Альфа-Al2O3-содержание 		approx. 90		% 		XRD

Удельная плотность 		3,9 			g/cm³ 		DIN EN ISO 787 -10

Насыпная плотность 		900 - 1.100		kg/m³ 		ISO 903

Удельная поверхность (BET) 	4 - 10			m²/g 		DIN ISO 9277

< 45 μm 				max. 35 		% 		Лазерная гранулометрия

*) прокаленный при 1000°C