ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОДУКТА

ОКСИД АЛЮМИНИЯ NO 105 RA

Свойства				Значение		Ед.		В соответствии с

Al2O3 *) 				min. 99,8 		% 		ICP/OES

SiO2 					max. 0,04 		% 		ICP/OES

Fe2O3 				max. 0,03 		% 		ICP/OES

Na2O 					max. 0,1 		% 		ICP/OES

ППП (20-1000°C) 			max. 0,3 		% 		ISO 806

Альфа-Al2O3-содержание 		approx. 98		% 		XRD

Удельная плотность 		3,9 			g/cm³ 		DIN EN ISO 787 -10

Насыпная плотность 		800 - 1.000		kg/m³ 		ISO 903

Удельная поверхность (BET) 	0,5 - 1,0 		m²/g 		DIN ISO 9277

*) прокаленный при 1000°C