ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОДУКТА

ОКСИД АЛЮМИНИЯ NO 313

Свойства				Значение		Ед.		В соответствии с

Al2O3 *) 				min. 99,6 		% 		ICP/OES

SiO2 					max. 0,03 		% 		ICP/OES

Fe2O3 				max. 0,03 		% 		ICP/OES

Na2O 					max. 0,3		% 		ICP/OES

ППП (20-1000°C) 			max. 0,3 		% 		ISO 806

Альфа-Al2O3-содержание 		approx. 95 		% 		XRD

Удельная плотность 		3,9 			g/cm³ 		DIN EN ISO 787 - 10

Насыпная плотность		650			kg|m3		DIN EN 725 - 9

Удельная поверхность (BET) 	10	 		m²/g 		DIN ISO 9277

Средний размер зерна		2,0			µm		Лазерная гранулометрия

Первичный размер кристалла	< 1	 		µm 		Лазерная гранулометрия

*) прокаленный при 1000°C