ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОДУКТА

ОКСИД АЛЮМИНИЯ NO 713-10

Свойства				Значение		Ед.		В соответствии с

Al2O3  				min. 99,7 		% 		ICP/OES

SiO2 					max. 0,08 		% 		ICP/OES

Fe2O3 				max. 0,04 		% 		ICP/OES

Na2O 					max. 0,1 		% 		ICP/OES

MgO					0,07 - 0,1		% 		ICP/OES

ППП (20-1000°C) 			max. 0,5 		% 		ISO 806

Насыпная плотность 		800 – 1.000 		kg/m³ 		ISO 903

Удельная поверхность (BET) 	5 - 9	 		m²/g 		DIN ISO 9277

D50					max. 0,9		µm		Лазерная гранулометрия

Пл-cть до спекания			2,20 - 2,35		g/m³		QSt-AA 91

Пл-сть п / спекания 1600°C/2ч	3,88 - 3,95		g/m³		QSt-AA 93

Изо. лин. усадка			17,5 - 19,0		%		QSt-AA 93