ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОДУКТА

SYMULOX®

Химический состав		Ед.			M 72			Z 72

Al2O3					% 			72			47

SiO2 					% 			26,5			18

ZrO2					%			-			34

Fe2O3 				% 			0,3			0,2

TiO2					%			0,2			0,2

CaO + MgO				%			0,3			0,2

Na2O + K2O 				% 			0,6			0,3

Минералогический состав

Муллиты 				% 			90-95			60-65

Стекловидность	 		%			5-10			0,5

Корунд				%			~ 1			~ 1

Бадделеит (ZrO2)			%			-			33

Физические свойства

Насыпная плотность		g/cm3			2,8			3,5

Влагопоглощение			%			0,5			2

Открытая пористость		%			1,5			5