ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГИДРОКСИД АЛЮМИНИЯ МОЛОТЫЙ

| МАРКА |  | ALOLT 21AF | ALOLT 2AF | ALOLT 28AF | ALOLT 8AF | ALOLT 38AF | ALOLT 30AF | ALOLT 50AF | ALOLT 59AF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al(OH)3 * | % | min. 99.5 | min. 99.5 | min. 99.5 | min. 99.5 | min. 99.5 | min. 99.5 | min. 99.5 | min. 99.5 |
| SiO2 | % | max. 0.01 | max. 0.01 | max. 0.01 | max. 0.01 | max. 0.01 | max. 0.01 | max. 0.01 | max. 0.01 |
| Fe2O3 | % | max. 0.01 | max. 0.01 | max. 0.01 | max. 0.01 | max. 0.01 | max. 0.01 | max. 0.01 | max. 0.01 |
| Na2O total | % | max. 0.3 | max. 0.3 | max. 0.3 | max. 0.3 | max. 0.3 | max. 0.3 | max. 0.3 | max. 0.3 |
| Влажность | % | max. 0.2 | max. 0.2 | max. 0.3 | max. 0.3 | max. 0.3 | max. 0.5 | max. 0.6 | max. 0.7 |
| Насыпная плотность | kg/m³ | max. 1150 | max. 1050 | max. 1000 | max. 900 | max. 850 | max. 700 | max. 500 | max. 400 |
| Средняя величина частиц d50 | µm | 25 – 35 | 15 – 25 | 12 – 18 | 10 – 15 | 8 – 13 | 5 – 10 | 3 – 6 | 2 – 4 |
| Белизна | % | min. 91 | min. 91 | min. 92 | min. 92 | min. 92 | min. 93 | min. 94 | min. 95 |