ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГИДРОКСИД АЛЮМИНИЯ (ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ ПО ВЯЗКОСТИ)

| МАРКА |  | ALOLT 704 | ALOLT 710 | ALOLT 714 | ALOLT 720 | ALOLT 730 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al(OH)3 * | % | min. 99.5 | min. 99.5 | min. 99.5 | min. 99.5 | min. 99.5 |
| SiO2 | % | max. 0.03 | max. 0.03 | max. 0.03 | max. 0.03 | max. 0.03 |
| Fe2O3 | % | max. 0.03 | max. 0.03 | max. 0.03 | max. 0.03 | max. 0.03 |
| Na2O total | % | max. 0.3 | max. 0.3 | max. 0.3 | max. 0.3 | max. 0.3 |
| Влажность | % | max. 0.4 | max. 0.3 | max. 0.3 | max. 0.3 | max. 0.3 |
| Насыпная плотность | kg/m³ | max. 650 | max. 750 | max. 750 | max. 850 | max. 900 |
| Белизна | % | min. 95 | min. 91 | min. 92 | min. 90 | min. 90 |
| Маслопоглощение | ml/100g | max. 23 | max. 20 | max. 22 | max. 18 | max. 16 |
| Средняя величина частиц d50 | µm | 4 | 10 | 14 | 15 | 18 |
| > 45 µm (мокрый ситовый ан-з) | % | max. 0.5 | max. 20 | max. 5 | max. 35 | max. 60 |
| > 200 µm (мокрый ситовый ан-з) | % |  |  |  |  | max. 0.1 |