ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГИДРОКСИД АЛЮМИНИЯ СВЕЖЕОСАЖДЕННЫЙ

| МАРКА |  | ALOLT 60F | ALOLT 60DLS | ALOLT 60P | ALOLT 90F | ALOLT 90DLS | ALOLT 120F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al(OH)3 * | % | min. 99.5 | min. 99.5 | min. 99.3 | min. 99.4 | min. 99.5 | min. 99.4 |
| SiO2 | % | max. 0.02 | max. 0.02 | max. 0.02 | max. 0.02 | max. 0.02 | max. 0.02 |
| Fe2O3 | % | max. 0.02 | max. 0.02 | max. 0.02 | max. 0.02 | max. 0.02 | max. 0.02 |
| Влажность | % | max. 0.5 | max. 0.5 | max. 0.5 | max. 0.5 | max. 0.5 | max. 0.5 |
| Насыпная плотность | kg/m³ | 250 – 500 | 350 – 500 | 350 – 500 | 200 – 450 | 250 – 450 | 250 – 400 |
| Средняя величина частиц d50 | µm | 1 – 2.2 | 1 – 2.2 | 1 – 2.2 | 1 – 2 | 1 – 2 | 0.8 – 1.5 |
| Удельная поверхность (BET) | m²/g | 3 – 5 | 3 – 5 | 3 – 5 | 5 – 8 | 5 – 8 | 8 – 12 |
| Удельная электропроводность | µS/cm | max. 100 | max. 60 | max. 60 | max. 200 | max. 150 | max. 200 |