ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГИДРОКСИД АЛЮМИНИЯ

| МАРКА |  | Влажный |  | Сухой |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ALH-D80 | ALH-W90 | ALOLT 01 | ALOLT 1AF |
| Al(OH)3 * | % | min. 99.5 | min. 99.5 | min. 99.5 | min. 99.5 |
| SiO2 | % | max. 0.01 | max. 0.01 | max. 0.01 | max. 0.01 |
| Fe2O3 | % | max. 0.02 | max. 0.01 | max. 0.02 | max. 0.01 |
| Na2O total | % | max. 0.2 | max. 0.3 | max. 0.2 | max. 0.3 |
| Влажность | % | max. 10 | max. 10 | max. 0.2 | max. 0.2 |
| Насыпная плотность | kg/cm3 |  |  | max. 1400 | max. 1300 |
| Средняя величина частиц d50 | µm | 50 – 85 | 45 – 70 | 40 – 80 | 35 – 65 |
| Белизна | % | min. 75 | min. 90 | min. 75 | min. 90 |