ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ОКСИД АЛЮМИНИЯ ДЛЯ ШЛИФОВКИ, ПОЛИРОВКИ

| МАРКА | Температура обжига | Средняя величина частиц d50, µm | Ситовый анализ | (BET), m²/g | Маслопоглощение, ml/100g | Насыпная плотность, kg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALO-P90 | Низкая | 45 – 85 | > 250 µm max. 0.5% | 6 – 12 | 45 – 55 | 900 – 1100 |
| ALO-P90-20 | Низкая | 15 – 30 | > 200 µm max. 0.1% | 6 – 15 | 35 – 45 | 600 – 800 |
| ALO-DF2 | Низкая | 10 – 20 | > 90 µm max. 1% | 6 – 15 | 35 – 45 | 500 – 800 |
| ALO-P90-02 | Низкая | 4 – 8 | > 32 µm max. 20% | 6 – 15 | 35 – 45 | 400 – 600 |
| ALO-P90-07 | Низкая | 2 – 5 | > 20 µm max. 5% | 6 – 15 | 32 – 42 | 300 – 500 |
| ALO-P95 | Средняя | 45 – 85 | > 250 µm max. 0.5% | 3 – 6 | 45 – 55 | 1000 – 1150 |
| ALO-DF223 | Средняя | 15 – 35 | > 100 µm max. 0.1% | 3 – 6 | 35 – 45 | 800 – 1050 |
| ALO-P95-08 | Средняя | 5 – 10 | > 63 µm max. 0.5% | 3 – 8 | 30 – 40 | 400 – 600 |
| ALO-P95-06 | Средняя | 4 – 8 | > 63 µm max. 0.5% | 3 – 8 | 30 – 40 | 400 – 600 |
| ALO-P95-01 | Средняя | 2 – 4 | > 45 µm max. 0.1% | 3 – 8 | 32 – 42 | 300 – 500 |
| ALO-DFC | Высокая | 40 – 70 | > 250 µm max. 0.5% | max. 0.7 | 40 – 55 | 800 – 1100 |
| ALO-P54 | Высокая | 30 – 70 | > 250 µm max. 0.5% | max. 1 | 40 – 55 | 700 – 950 |
| ALO-DFM | Высокая | 6 – 12 | > 63 µm max. 15% > 125 µm max. 3% | max. 1 | 15 – 25 | 700 – 1000 |
| ALO-P54-04 | Высокая | 3 – 6 | > 45 µm max. 0.5% | max. 1.2 | 15 – 25 | 600 – 800 |
|  |  | Al2O3 | min. 99% |  |  |  |
|  |  | Na2O | max. 0.3% |  |  |  |
|  |  | Fe2O3 | max. 0.04% |  |  |  |
|  |  | SiO2 | max. 0.04% |  |  |  |