ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ОКСИД АЛЮМИНИЯ (ГЛИНОЗЕМ МОЛОТЫЙ 1)

| МАРКА |  | ALO-DN-10 | ALO-DN-7P | ALO-G4-4G | ALO-DN-4F(S) | ALO-DN-3S | ALO-KN-4F(S) | ALO-EL-7P | ALO-EL-4F(S) | ALO-EL-3S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al2O3 * | % | min. 99.5 | min. 99.5 | min. 99.5 | min. 99.5 | min. 99.5 | min. 99.5 | min. 99.6 | min. 99.6 | min. 99.6 |
| SiO2 | % | max. 0.04 | max. 0.04 | max. 0.04 | max. 0.04 | max. 0.04 | max. 0.04 | max. 0.05 | max. 0.05 | max. 0.05 |
| Fe2O3 | % | max. 0.04 | max. 0.04 | max. 0.04 | max. 0.04 | max. 0.04 | max. 0.04 | max. 0.05 | max. 0.05 | max. 0.05 |
| Na2O total | % | max. 0.3 | max. 0.3 | max. 0.3 | max. 0.3 | max. 0.3 | max. 0.3 | max. 0.1 | max. 0.1 | max. 0.1 |
| CaO | % | max. 0.03 | max. 0.03 | max. 0.03 | max. 0.03 | max. 0.03 | max. 0.03 | max. 0.04 | max. 0.04 | max. 0.04 |
| ППП | % | max. 0.2 | max. 0.2 | max. 0.2 | max. 0.2 | max. 0.2 | max. 0.2 | max. 0.2 | max. 0.2 | max. 0.2 |
| > 45 µm (мокрый ситовый ан-з) | % |  |  |  | F: max. 3 S: max. 0.1 | max. 0.1 | F: max. 3 S: max. 0.1 |  | F: max. 3 S: max. 0.1 | max. 0.1 |
| > 63 µm (мокрый ситовый ан-з) | % |  | max. 3 |  |  |  |  | max. 3 |  |  |
| Средняя величина частиц d50 | µm | 7 – 13 | 5 – 10 | 4 – 7 | 4 – 7 | 3.8 – 4.6 | 3 – 6 | 4 – 9 | 3 – 7 | 3.0 – 4.5 |
| d90 | µm | max. 40 |  |  |  | max. 10 |  |  |  |  |
| Удельная поверхность (BET) | m²/g | max. 1.3 | max. 1.3 | max. 1.3 | max. 1.3 | max. 1.4 | max. 1.5 | max. 1.2 | max. 1.2 | max. 1.3 |