ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ОКСИД АЛЮМИНИЯ (ГЛИНОЗЕМ МОЛОТЫЙ 2)

| МАРКА |  | ALO-G22-10 | ALO-G2-2 | ALO-G32-2 | ALO-G5-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al2O3 * | % | min. 91 | min. 99.4 | min. 99.4 | min. 99.5 |
| SiO2 | % | max. 0.04 | max. 0.02 | max. 0.02 | max. 0.04 |
| Fe2O3 | % | max. 0.04 | max. 0.03 | max. 0.03 | max. 0.04 |
| Na2O total | % | max. 0.4 | max. 0.3 | max. 0.3 | max. 0.3 |
| CaO | % |  | max. 0.03 | max. 0.03 | max. 0.03 |
| ППП | % | max. 8 | max. 0.5 | max. 0.5 | max. 0.2 |
| > 45 µm (мокрый ситовый ан-з) | % | max. 1 | max. 1 | max. 1 | max. 1 |
| Средняя величина частиц d50 | µm | 7 – 13 | 2 – 5 | 2 – 5 | 2 – 5 |
| Удельная поверхность (BET) | m²/g | 140 – 190 | 12 – 30 | 6 – 12 | max. 2 |