ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОДУКТА

ОКСИД АЛЮМИНИЯ ПОЛИРОВОЧНЫЙ

Абразивность	D50[µm]	D90[µm]	BET[m2/g]	Маслопоглощение

α-Al2O3 > 98%; первичный размер кристалла 3-5 µm; пластинчатая структура

NO 205-71  	     *****		55		90		0,6		35 – 45

NO 230 	     ****			8		45		0,6		15 – 25

NO 115-71 	     ***			6		30		0,7		15 – 25

α-Al2O3 95 – 98%; первичный размер кристалла 1-2 µm

NO 245 	     ****			80		120		0,6		30 – 40

NO 205 G	     ****			80		120	 	0,7		30 – 40

NO 255 	     ***			70		110		0,8		30 – 40

NO 250 	     ***			50		80		0,8		30 – 40

NO 225 	     **			8		35		0,8		20 – 30

NO 275	     **			6		30		0,8		15 – 25

NO 295	     **			5		25		0,9		15 – 25

α-Al2O3 70 – 90%; первичный размер кристалла 0,2-0,5 µm

NO 202 II	     ***			80		120		7		40 – 50

NO 265	     **			6		40		8		25 – 30

NO 212	     **			5		35		9		25 – 30

NO 313	     *			2		20		11		20 – 30

Al2O3		> 99%

SiO2		0,04%

Fe2O3		0,03%